| Layer type |  | Material |  | Thickness (µm) | comment | Conductivity (mohm/cm) | Dielectric Constant 1MHz / 5GHz | loss tan 1MHz / 5GHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top solder resist |  | To be filled |  | 15 |  | NA | @1MHz: 3,0 - 4,0 | @50Hz/25°C: 2,6% |  |
| Top signal |  | Copper |  | 42 | based + metallisation: (0,017 + 0,025) | 595900 tbc | NA | NA |  |
| Dielectric |  | PP IT158 |  | 95 |  | NA | 4,4 / 4,1 | 0,016 / 0,018 |  |
| Layer 2 |  | Copper |  | 35 | base | 595900 tbc | NA | NA |  |
| Dielectric |  | Core IT158 |  | 1130 |  | NA | 4,4 / 4,1 | 0,016 / 0,018 |  |
| Layer 3 |  | Copper |  | 35 | base | 595900 tbc | NA | NA |  |
| Dielectric |  | PP IT158 |  | 95 |  | NA | 4,4 / 4,1 | 0,016 / 0,018 |  |
| Bottom Signal |  | Copper |  | 42 | based + metallisation: (0,017 + 0,025) | 595900 tbc | NA | NA |  |
| Bottom solder resist |  | To be filled |  | 15 |  | NA | 4,4 / 4,1 |  |  |
|  |  |  | Total PCB thickness | 1504 | µm |  |  |  |  |